|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sample** | **67Si** | | **42Si** | | |
| **Phase** | **U3Si2 31648 (tetragonal)** | **USi 31647 (orthorrombic)** | **USi 81561 (tetragonal)** | **U1.07Si2.14 076751 (cubic)** | **USi2 031643 (tetragonal)** |
| **(nm)** | 29 | 22 |  | 23 | 28 |
| **e (10-4)** | 1.9 | 2.7 |  | 7.2 | 7.4 |